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加工の対応範囲
	加工方法
	フォーミング加工（曲げ加工）

	線径
	Φ0.7〜Φ4.0mm（設備により異なります）

	金型
	社内で製作

	生産体制
	量産を中心に、多品種少量にも対応

	品質規格
	ISO9001:2015 認証取得



使用する材料
	材料
	主な用途の例

	ばね用硬鋼線
	ばね、ホースクリップ

	ステンレスのばね材（SUS304）
	自社製品のキッチン用品



上記以外の材質についても、用途をお知らせいただければ対応の可否をご案内します。
寸法と精度
	測定設備
	投影機 3台、画像寸法測定器 1台、荷重機 1台

	検査体制
	検査専任スタッフが検査基準に沿って実施



	製品の大きさ
	ご依頼内容を確認のうえ、ご案内します

	寸法公差
	図面の内容を確認のうえ、ご案内します

	荷重の管理
	ご要求の仕様に応じて、ご案内します



熱処理と後工程
	熱処理
	バッチ式熱処理炉 2台で焼鈍（300℃〜435℃）

	表面処理
	サビ止めや識別などのために実施

	溶接・研磨
	協力企業と連携

	荷姿
	ご要望に合わせて通い函に収納



	表面処理の種類
	ご依頼内容を確認のうえ、ご案内します

	組立などの後工程
	ご依頼内容を確認のうえ、ご案内します



フォーミング加工に向く部品
写真：複雑な線材部品の例
写真：フォーミング加工の金型と線材
写真：加工中の線材と工具
